## Slide 1: 裝修金屬工程
壹、能了解裝修金屬作業相關材料的品質、現場
裁剪、組立與接合施工步驟及工法。
貳、能督導技術人員做好合乎施工圖說之規定。

## Slide 2: 壹、裝修金屬作業
一、金屬門窗施工作業
二、鋁製門窗施工作業
三、金屬欄杆扶手施工作業
四、不銹鋼欄杆扶手施工作業
五、金屬樓梯施工作業
六、五金配件

## Slide 3
一、金屬門窗施工作業
(一)金屬製品
(二)金屬(鋼)門扇、門樘及窗扇
(三)不銹鋼門扇及門樘
(四)防火金屬門扇及門樘
二、鋁製門窗施工作業
(一)鋁門扇、門樘及鋁窗
(二)鋁質百葉窗

## Slide 4
三、金屬欄杆扶手施工作業
四、不銹鋼欄杆扶手施工作業
五、玻璃欄杆扶手
六、金屬樓梯施工作業
七、門窗五金配件

## Slide 5
一、金屬門窗施工作業
(一)金屬製品
金屬製品一般均以金屬版材及金屬型料所組合而成，各部份構材勁度不宜相差太大，以免局部性破壞，因長細比較大在施工上應加以適當補強，防止屈區現象。
1.金屬製品優劣點及特性如下：
優點：
(1)造型自由、空間不受拘束。
(2)強度較R.C.大，韌性强，安全性高。
(3)材質均勻，構材強度一致，為其他材料所
不及。
(4)自重輕，與R.C.相比約1/10~1/20左右。
(5)適合工廠製造，大量生產，減少人工，施
工迅速縮短工期。

## Slide 6
劣點：
1.耐磨性低，瓦斯、焊接因高熱易引起殘留應力，影響材質強度。
2.耐蝕性低，對酸性耐蝕更差，故需塗刷防銹材料。
3.溫度超過300˚C時，強度急遽減低， 500˚C時，強度減少40%，超低溫時強度及韌性也會減少。。
4.因長細比較大時，容易產生屈區變形及震動。
2.運送、儲存及處理
(1)承包商應將設計單位及業主核可之材料，放置於有
覆蓋及防潮設備之場所妥加保管，不得有生銹或變
形、污損等情形。
(2)產品之儲存應保持乾燥；並與地面、土壤隔離存放
於離樓地板及牆面至少10cm，且通風良好之場所，
並指定適當之人員管理。

## Slide 7
3.設計與製造
製造前應先至工地檢查及丈量現場尺度。製品應依據設計圖及施工圖，組合元件應形狀正確、稜角分明、線條筆直且無瑕疪。
(1)形狀
A.曝露於室外的連接點，應有防水、防銹及防蝕功
能。金屬製造與接合時不得扭曲，傷及表面處理，
扣件不得扭轉過緊。
B.相關之五金須鑽孔埋設，凡彎曲之金屬應予矯直，
植入水泥混凝土結構體之金屬製品，應以錨座固
定。
(2)固定
在可行的範圍內，儘量將扣件隱藏，除另有指示外，螺栓與螺釘應以鑽孔及埋頭方式栓繫。

## Slide 8
(3)銲接
A.鋼及不銹鋼銲接應依照圖說之規定。
B.鋁銲應依照圖說之規定。
C.銲接不得使表面處理變色或扭曲。
D.清除表面之銲接殘渣及銲接之氧化物。
E.熱處理銲接僅使用於需解除應力處。
F.五金固定板應於現場銲接，但另有指示者除外。
(4)表面處理
應依據設計圖所示施作下列所述之表面處理，包括但不限於：
A.本色表面處理
a.鋼製：依設計圖所示，鍍鋅量至少600g/m2以上。並符合CNS
鋼鐵之熱浸法鍍鋅等相關規範。
b.不銹鋼製、鋁製、銅製：依設計圖所示，並符合CNS 之規
定。
B.其他表面處理
銲接處完成面應修飾、磨平使之平順；凡經複雜成型作業之表
面，應加以磨整，並去除殘留之材料，以清水洗刷後令表面乾
燥。

## Slide 9
4.安裝施工
(1)準備工作
A.將欲進行金屬製品飾面及安裝面附近之雜物清除乾淨。
B.與各相關承包商、分包商協調金屬製品之安裝工作。
C.施工期間其表面應加保護以防擦撞、污漬及其他損害。
(2)安裝
A.於搬運或安裝過程中，保護層若受到損傷則需加以復原。只有當
不再會遭受附近其他未完成工作所損害時才可將保護層除去。
B.在支柱及金屬製品上視其需要加以鑽孔繫螺栓或螺絲釘，並儘量
隱密其固定件或繫件，如必須外露時應與其鄰接金屬顏色搭配。
C.安裝屬製品組件時，垂直及水平均應對齊、牢固不致產生扭曲或
損壞其飾面，並應先安裝支撐及錨座。
D.在施工期間，不得使結構體承受超額荷重。其他安裝細節應依
設計圖說及本規範相關章節之規定辦理。
(3)油漆
(4)清理
A.安裝工作完成後，依據金屬製品廠商的建議方法立即將金屬製品
的表面清理乾淨。
B.並將本工作所產生殘渣、破片清理乾淨移出工址。

## Slide 10
(二)金屬(鋼)門扇、門樘及鋼窗
金屬門窗中除鋁門窗外，以鋼製門窗應用最廣，鋼料因強度大，耐火性
佳，故應用於防火門、金庫門，及倉庫、廠房門窗等。框樘及窗扇均利
用各種軋壓製成之鋼材斷面而構成，因鋼料強度大，框料只需甚小斷面
即可，玻璃採光面積也相對變大，故一般廠房及防火建築等採用甚廣。
1.注意事項
(1)產品之金屬門扇、門框及窗扇材料及其配件、必要之五金品質應符合
圖說之規定。
(2)提送原製造廠商出具之出廠證明文件及保證書正本。
(3)所有金屬門扇、門框及窗扇成品出廠應貼黏製造、檢驗標籤。
(4)金屬門扇、門框及窗扇製作完成經出廠檢驗後，須用適當之材料包裝
其外露部份，在四角採用瓦楞紙包裝妥當（與混凝土或圬工牆
接觸部分之邊緣，須預留1.0cm以上寬度不得包覆以利粉刷），
以防運輸時碰傷並防水泥漿或其他材料沾污金屬材料表面。
(5)所有金屬門扇、門框及窗扇在搬運時，均應輕取輕放，用力均勻，不
得任意拖拉，致使金屬材料變形。
(6)置放時均須在適當墊料上垂直放置，不得平放、堆疊或負重。

## Slide 11
2.金屬門扇、門框及窗扇加工製作
除應參照圖說規定外，包含但不限於下列所述：
(1)金屬門扇、門框及窗扇所使用之金屬料應符合圖說之
規定，且不得有彎曲變形，並應正確組立及固定所需
的全部補強金屬料、螺栓、螺母及填隙片。
(2)五金及配件，應符合圖示之功能需求及不銹鋼製品或
不會腐蝕之材料，其餘隱藏部分至少應採用耐腐蝕或已施防銹處 理之材料。
(3)直軸門、窗轉動時，應在開啟100°及150°處以特製之鎖軸並予以
固定。
(4)所有金屬門扇、門框及窗扇須照設計圖所示立面式樣製作，其細 部尺寸經設計單位核可時，可配合裝修面材之整體性適度調整，並須與內牆作業配合連繫，所有大小 開口、孔洞均應預留，不得事後敲鑿。

## Slide 12
3.門扇加工規定
(1)門扇之縱向加強件間距不大於150mm，以點銲銲將加強件與面
板之內面銲接。
(2)C型鋼應以滿銲與面板之內面銲接，銲接之周緣修飾與毗鄰面齊
平。
(3)銲接時應使用氬氣電銲，銲縫不得露於表面，銲接處須研磨平
滑，並與毗鄰之表面密接，門扇之成品應牢固、平直、無缺
陷。
(4)玻璃嵌裝開口應作槽形，轉角斜接，押條退縮，固定螺栓為平
頭式。
(5)五金系統之榫口、加勁、鑽孔、成型等配合工作應於工廠完
成。露出型五金及隱藏式關門器均應加補強金屬板，補強金屬
板不得露明，門檔應銲於室外雙扇門之外側。
(6)門扇與門之間距不得大於3mm，與地板之淨距除另有規定，不
得大於10mm。

## Slide 13
4.門框加工規定
(1)轉角以斜接或平接方式為之，其一截面之深度與寬度均應滿
銲，扣件應為隱藏式。
(2)銲接點應研磨平滑，使之能與毗鄰表面平齊。
(3)預留玻璃及墊片之押條安裝孔，玻璃押條固定螺栓之間距不得
大於225mm，固定螺栓須鑽孔埋設。
(4)成型押條︰於框架角處以45°斜角式或對接式固定，在非公共區
可用螺栓固定，所有應為埋頭式。
(5)預留消音墊片安裝孔。
(6)將臨時門撐器安裝於框架底部。
(7)五金之榫口、加勁、鑽孔成型等配合工作應於工廠完成。外裝
型五金及隱藏式關門器均應加補強金屬片，補強金屬片不得露
明。門舌片應預留空隙。

## Slide 14
5.準備工作
(1)所有門窗必須依據設計圖示而經實地測定之正確墨線位置，平直配置
安裝。
(2)在安裝前，須對安裝之門扇、門框及窗扇表面及開口檢查有無缺陷；
如有應予修正。
(3)窗扇安裝時若須鑿穴或配合新工法，其作法及細部尺寸之調整應於
事前提請設計單位核可。
6.施工要求
(1)除設計圖說另有規定外，外牆門框外側四周與牆面接著處於圬
工粉刷時須預留凹槽，待粉刷乾透後，先以適當之底材塗佈於
接著物表面，再用防水填縫劑填於凹槽，以防雨水滲入。
(2)門扇、門框及窗扇之安裝應與相關其他工作密切配合，並按圖施工。
(3)門框須以裝飾完成地板高程為標準，並錨碇於結構樓板上。結
構體與裝飾完成之地板高程不同時，則以錨片延伸到結構樓
板。
(4)門框須垂直，排列整齊錨碇。側框之錨碇至少二處，且其中心
間距不得大於60cm。結構體應可容納隱藏式框架之錨碇；
否則須於框架錨碇後拆除之。

## Slide 15
(5)門框須與相鄰結構體錨結，並以砂漿在現場灌滿充填之。
(6)門扇︰門扇之安裝須使開關動作平順，且無雜音之現象。
(7)各項繫件固定於結構體內者，應配合工程進度事先在正確位
置預埋牢固，安裝預埋件若需銲接應做好防銹處理。
(8)門框與牆壁相接處，應以填縫劑封邊。
(9)使用五金時，須按照五金製造廠商之樣板及說明書指示，調
整五金使易於操作，螺栓固定件應使用隱藏式。
7.清理
(1)安裝時不慎沾上水泥、灰漿等應在未乾前以清水沖洗或濕布
拭除。
(2)使用與填縫劑相容之溶劑，清除多餘或污染之填縫劑。

## Slide 16
(三)不銹鋼門扇及門樘
將不銹鋼用在建築帷幕牆、飾條、門扇等，已經建立良好信譽。鋼材雖然較貴，但強度高、延性好、對大氣的腐蝕具有良好的抗力。
1.注意事項
(1)產品之不銹鋼門扇及門樘材料及其配件、必要之五金品質應
符合圖說之規定。
(2)原製造廠商出具之出廠證明文件及保證書正本。
(3)所有不銹鋼門扇及門樘成品出廠應貼黏製造、檢驗標籤。
(4)不銹鋼門扇及門樘製作完成經出廠檢驗後，須用適當之材料
包裝其外露部份，在四角採用瓦楞紙包裝妥當（與混凝土或
圬工牆接觸部分之邊緣，須預留1.0cm以上寬度不得包覆以利
粉刷），以防運輸時碰傷並防水泥漿或其他材料沾污不銹鋼
料表面。
(5)所有不銹鋼門扇及門樘在搬運時，均應輕取輕放，用力均
勻，不得任意拖拉，致使不銹鋼料變形。
(6)置放時均須在適當墊料上垂直放置，不得平放、堆疊或負重。

## Slide 17
2.加工製作
除應參照CNS 之規定外，包含但不限於下列所述：
(1)不銹鋼門扇及門樘所使用之不銹鋼料應符合CNS 之規定，且不得有彎
曲變形，並應正確組立及固定所需的全部補強不銹鋼料、螺栓、螺母
及填隙片。
(2)「建築五金」規定以外之必要五金及配件，應符合設計圖說之功能需
求及CNS『SUS 316』『SUS 304』型不銹鋼製品或不會腐蝕之材料，
其餘隱藏部分至少應採用耐腐蝕或已施防銹處理之材料。
(3)直軸門轉動時，應在開啟100°及150°處以特製之鎖軸予以固定。
(4)所有不銹鋼門扇及門樘須照設計圖所示立面式樣製作，其細部尺寸經
設計單位核可時，可配合外牆裝修面材之整體性適度調整，並須與混
凝土或砌磚工作配合連繫，所有大小開口、孔洞均應預留，不得事後
敲鑿。

## Slide 18
3.門扇加工製作
(1)門扇之縱向加強件間距不大於150mm。以點銲將加強件與面板
之內面銲接。
(2)C型鋼應以滿銲與面板之內面銲接。銲接之周緣修飾與毗鄰面齊
平。
(3)銲接時應使用氬氣電銲，銲縫不得露於表面，銲接處須研磨平
滑，並與毗鄰之表面密接，門扇之成品應牢固、平直、無缺陷。
(4)玻璃嵌裝開口應作槽形，轉角斜接，押條退縮，固定螺栓為平頭
式。
(5)五金系統之榫口、加勁、鑽孔、成型等配合工作應於工廠完成。
(6)露出型五金及隱藏式關門器均應加補強不銹鋼板，補強不銹鋼板
不得露明，門檔應銲於室外雙扇門之外側。
(7)門扇與門之間距不得大於3mm，與地板之淨距除另有規定，不
得大於10mm。

## Slide 19
4.門框加工製作
(1) 轉角以斜接或平接方式為之，其一截面之深度與寬度均應滿
銲，扣件應為隱藏式。
(2)銲接點應研磨平滑，使之能與毗鄰表面平齊。
(3)預留玻璃及墊片之押條安裝孔，玻璃押條固定螺栓之間距不得
大於225mm，固定螺栓須鑽孔埋設。
(4)成型押條︰於框架角處以45°斜角式或對接式固定，在非公共區
可用螺栓固定，所有應為埋頭式。
(5)預留消音墊片安裝孔。
(6)將臨時門撐器安裝於框架底部。
(7)五金之榫口、加勁、鑽孔成型等配合工作應於工廠完成。外裝
型五金及隱藏式關門器均應加補強不銹鋼片，補強不銹鋼片不
得露明。門舌片應預留空隙。

## Slide 20
5.準備工作
(1)所有門必須依據設計圖示而經實地測定之正確墨線位
置，平直配置安裝。
(2)在安裝前，須對安裝之門扇及門樘表面及開口檢查有無
缺陷；如有應予修正。
(3)安裝時若須鑿穴或配合新工法其作法及細部尺寸之調整
應於事前提請設計單位核可。
6.施工要求
(1)除設計圖說另有規定外，外牆門樘外側四周與牆面接著
處於圬工粉刷時須預留凹槽，待粉刷乾透後，先以適當
之底材塗佈於接著物表面，再用防水填縫劑填於凹槽，
以防雨水滲入。
(2)門扇及樘之安裝應與相關其他工作密切配合，並按圖施
工。

## Slide 21
7.門樘
(1)門樘須以裝飾完成地板高程為標準，並錨碇於結構樓板上。結
構體與裝飾完成之地板高程不同時，則以錨片延伸到結構樓
板。
(2)門樘須垂直，排列整齊錨碇。側框之錨碇至少二處，且其中心
間距不得大於60cm。結構體應可容納隱藏式框架之錨碇；否
則須於框架錨碇後拆除之。
(3)門樘須與相鄰結構體錨結，並以砂漿在現場灌滿充填之。
(4)門扇︰門扇之安裝須使開關動作平順，且無雜音之現象。
(5)各項繫件固定於結構體內者，應配合工程進度事先在正確位置
預埋牢固，安裝預埋件若需銲接應做好防銹處理。
(6)門樘框與牆壁相接處，應以填縫劑封邊。
(7)使用五金時，須按照五金製造廠商之樣板及說明書指示，調整
五金使易於操作，螺栓固定件應使用隱藏式。
8.清理
(1)安裝時不慎沾上水泥、灰漿等應在未乾前以清水沖洗或濕布拭
除。
(2)使用與填縫劑相容之溶劑，清除多餘或污染之填縫劑。

## Slide 22
(四)防火金屬門扇及門樘
鋼材料因強度大，防火及氣密性良好，故建築上常利用材料特性，製成特殊用途之門扇。
1.注意事項
(1)產品之防火金屬門扇及門框材料及其配件、必要之五金品質應
符合圖說之規定。
(2)提送原製造廠商出具之出廠證明文件及保證書正本。
(3)所有防火金屬門扇及門框成品出廠應貼黏製造、檢驗標籤。
(4)防火金屬門扇及門框製作完成經出廠檢驗後，須用適當之材料
包裝其外露部份，在四角採用瓦楞紙包裝妥當（與混凝土或圬
工牆接觸部分之邊緣，須預留1.0cm以上寬度不得包覆以利粉
刷），以防運輸時碰傷並防水泥漿或其他材料沾污金屬材料表
面。
(5)所有鋼板門扇及門框在搬運時，均應輕取輕放，用力均勻，不
得任意拖拉，致使金屬材料變形。
(6)置放時均須在適當墊料上垂直放置，不得平放、堆疊或負重。

## Slide 23
2.加工製作
(1) 除應參照CNS 之規定外，包含但不限於下列所述：
A.除設計圖示另有規定，防火金屬門扇材料或門框之品質（耐衝
擊性、耐燃性、耐冷熱反覆性、耐候性）應參照並符合CNS 之
不銹鋼板或[各該進口防火金屬門扇及門框原產國之國家標
準]。
B.防雨塑膠條及玻璃嵌條應採用耐久性之PVC製造，其性能符合前述CNS
或其他相關之規定。
(2)固緊件
A.補強鋼料及固定片採用符合CNS 之鋼板製造，其表面並經鍍鋅
處理，必要時可採用不銹鋼取代之。
B.鉸鏈及門鎖位置之補強板至少3mm厚外，其他均為至少1.6mm
之不銹鋼板。
C.應為隱蔽式，並應與「圬工附屬品」相互搭配之。
D.不銹鋼螺絲、螺栓、螺墊帽、墊圈須為CNS 不銹鋼或其他相容
之金屬製成，外露部分處理應與鋼板材料顏色相配。
E.門扣以CNS [SUS 316][SUS 304]型不銹鋼製造，門檔、止風
板、輥輪以尼龍製造。

## Slide 24
(3)附件
A.門緣：用冷軋、無雜質、光滑之鋼板。
B.活動押條︰厚度至少為1.25mm之鋼板。在公共區︰以隱
藏式扣件內部連接。
C.在非公共區︰用扣件固定。
D.門舌片︰盒型。
E.五金補強板︰鉸鏈及門鎖位置應內襯補強板至少3mm厚。
F.押條之扣件：不銹鋼機械用平頭十字紋螺絲須密合押條。
(4)門鎖五金
A.應符合建築五金規定。
B.填隙片：應為鋼製、’鋁製、不銹鋼製、塑膠製，鋼板表面
需8μ以上鍍鋅處理。
C.空隙充填料：
可用軟木塞、纖維板、礦棉、玻璃纖維棉、其他經設計單
位核可之防火材料為充填料。

## Slide 25
(5)玻璃
A.若無其他規定，得採用符合CNS 規定1小時防火時效之普通鐵
絲網玻璃或特定之耐火、耐熱玻璃。
B.其尺寸及規格應能承受「功能及性能」之風壓及荷重，且不得小於圖說之規定。
C.凡與框架搭配使用之鋼製收邊料及類似配件應為鋼製，其形狀、尺寸及色澤須符合設計要求。
(6)填縫劑
應符合「填縫料」規定之單成分中性矽膠填縫劑。
3.相關規定
(1)本章工作所述之防火金屬門扇及門框之防火時效應依設計圖說之
規定，其設計應符合CNS 及建築技術規則第76條之相關規定。
(2)至少應包括下列所述之種類：
A.鋼製防火門框，其防火時效分別為1小時、2小時、3小時、4小
時等。
B.不銹鋼製防火門框，其防火時效分別為1小時、2小時、3小時、
4小時等。
C.鋁製防火門框，其防火時效為1小時等。
鋼板製甲種防火門窗其厚度應在1.5㎜以上.
鋼板製乙種防火門窗其厚度:0.8 ㎜以上,未達1.5 ㎜.

## Slide 26
(3)防火金屬門應有自動關閉之設備，以保持平時門關閉；或以偵
煙器連動之設備，使門遇火則自動關閉，並符合CNS 之規定。
(4)一般鋼板門扇及框，應符合CNS 之規定。
防火金屬門扇及門框表面處理之顏色及質感應依設計圖說或下
述之規定：如本色處理、發色處理粉體塗裝處理、氟碳烤漆處
理等。
4.加工製作
(1)除應參照CNS 之規定外，包含但不限於下列所述：
防火金屬門扇及門框所使用之鋼料應符合CNS 不銹鋼料應符
合，且不得有彎曲變形，並應正確組立及固定所需的全部補強
金屬材料、螺栓、螺母及填隙片。
(2)「建築五金」規定以外之必要五金及配件，應符合設計圖說之
功能需求及CNS [SUS 316][SUS 304]型不銹鋼製品或不會腐蝕
之材料，其餘隱藏部分至少應採用耐腐蝕或已施防銹處理之材
料。

## Slide 27
(3)直軸門轉動時，應在開啟100°及150° 處以特製之鎖
軸予以固定。
(4)所有防火金屬門扇及門框須照設計圖所示立面式樣
製作，其細部尺寸經設計單位核可時，可配合外牆裝
修面材之整體性適度調整，並須與混凝土或砌磚工作配合連繫，
所有大小開口、孔洞均應預留，不得事後敲鑿。
(5)門扇
A.門扇之縱向加強件間距不大於150mm。以點銲將加強件與面板
之內面銲接。
B.C型鋼應以滿銲與面板之內面銲接。銲接之周緣修飾與毗鄰面齊
平。
C.銲接時應使用氬氣電銲，銲縫不得露於表面，銲接處須研磨平
滑，並與毗鄰之表面密接，門扇之成品應牢固、平直、無缺
陷。
D.玻璃嵌裝開口應作槽形，轉角斜接，押條退縮，固定螺栓為平
頭式。

## Slide 28
E.五金系統之榫口、加勁、鑽孔、成型等配合工作應於
工廠完成。露出型五金及隱藏式關門器均應加補強金
屬板，補強金屬板不得露明，門檔應銲於室外雙扇門
之外側。
F.門扇與門之間距不得大於3mm，與地板之淨距除另有
規定，不得大於10mm。
(6)門框
A.轉角以斜接或平接方式為之，其一截面之深度與寬度均應滿
銲，扣件應為隱藏式。
B.銲接點應研磨平滑，使之能與毗鄰表面平齊。
C.預留玻璃及墊片之押條安裝孔，玻璃押條固定螺栓之間距不得
大於225mm，固定螺栓須鑽孔埋設。
D.成型押條︰於框架角處以45°斜角式或對接式固定，在非公共
區可用螺栓固定，所有應為埋頭式。
E.預留消音墊片安裝孔。
F.將臨時門撐器安裝於框架底部。

## Slide 29
G.五金之榫口、加勁、鑽孔成型等配合工作應於工廠完
成。外裝型五金及隱藏式關門器均應加補強金屬片，補
強金屬片不得露明。門舌片應預留空隙。
(7)準備工作
A.所有門必須依據設計圖示而經實地測定之正確墨線位置，平直
配置安裝。
B.在安裝前，須對安裝之門扇及門框表面及開口檢查有無缺陷；
如有應予修正。
C.安裝時若須鑿穴或配合新工法時，其作法及細部尺寸之調整應
於事前提請設計單位核可。
(8)施工要求
A.除設計圖示另有規定外，外牆門框外側四周與牆面接著處於圬
工粉刷時須預留凹槽，待粉刷乾透後，先以適當之底材塗佈於
接著物表面，再用防水填縫劑填於凹槽，以防雨水滲入。
B.門扇及框之安裝應與相關其他工作密切配合，並按圖施工。

## Slide 30
C.門框
a.門框須以裝飾完成地板高程為標準，並錨碇於結構
樓板上。結構體與裝飾完成之地板高程不同時，則
以錨片延伸到結構樓板。
b.門框須垂直，排列整齊錨碇。側框之錨碇至少二
處，且其中心間距不得大於60cm。結構體應可容
納隱藏式框架之錨碇；否則須於框架錨碇後拆除之。
c.門框須與相鄰結構體錨結，並以砂漿在現場灌滿充填之。
D.門扇︰
a.門扇之安裝須使開關動作平順，且無雜音之現象。
b.各項繫件固定於結構體內者，應配合工程進度事先在正確位置
預埋牢固，安裝預埋件若需銲接應做好防銹處理。
c.門扇︰門扇之安裝須使開關動作平順，且無雜音之現象。
d.各項繫件固定於結構體內者，應配合工程進度事先在正確位置
預埋牢固，安裝預埋件若需銲接應做好防銹處理。

## Slide 31
e.門框與牆壁相接處，應以填縫劑封邊。
f.使用五金時，須按照五金製造廠商之樣板及說明書指示，調整
五金使易於操作，螺栓固定件應使用隱藏式。
(9)清理
A.安裝時不慎沾上水泥、灰漿等應在未乾前以清水沖洗或
濕布拭除。
B.使用與填縫劑相容之溶劑，清除多餘或污染之填縫劑。

## Slide 32
二、鋁製門窗施工作業
建築材料隨工業之進步，不斷推陳出新，鋁質材料具有耐久、耐蝕、美觀、價廉等特性，漸為建築業所大量採用，鋁門窗就在這種演進下取代木門窗。
(一).注意事項
1.產品之鋁門扇、門樘及鋁窗材料及其配件、必要之五金品質應
符合圖說之規定。
2.提送原製造廠商出具之出廠證明文件及保證書正本。
3.所有鋁門扇、門樘及鋁窗成品出廠應貼黏製造、檢驗標籤。
4.鋁門扇、門樘及鋁窗製作完成經出廠檢驗後，須用適當之材料
包裝其外露部份，在四角採用瓦楞紙包裝妥當（與混凝土或圬
工牆接 觸部分之邊緣，須預留1.0cm以上寬度不得包覆以利粉
刷），以防運輸時碰傷並防水泥漿或其他材料沾污鋁料表面。
5.所有鋁門扇、門樘及鋁窗在搬運時，均應輕取輕放，用力均
勻，不得任意拖拉，致使鋁料變形。
6.置放時均須在適當墊料上垂直放置，不得平放、堆疊或負重。

## Slide 33
(二)鋁門扇、門樘及鋁窗加工製作
1.抗風壓強度試驗：
風壓等級為280公斤/平方公尺，風壓負荷後中央不
得有明顯變形。
2.氣密性試驗：
氣密性漏氣量＜2m3/hr/m2。
3.水密性試驗：
以每平方公尺；每分鐘2公斤水量噴射；施壓10分
鐘不得有漏水現象，壓力如下：
(1)橫拉窗-35KG/m2 、推開窗-50KG/m2 、直軸窗-60KG/m2、
固定窗-100KG/m2。
(2)橫拉門-35KG/m2 推開門、直軸門-50KG/m2、。
4.通風及防蚊蟲之考量：
除另有規定外，紗網應有80%以上透空且具通風及
防止蚊蟲之功能。

## Slide 34
5. 鋁窗經過特殊處理後可成為防火窗，應符合CNS 之標準。作為
防火窗使用時，應符合消防相關法令及室內裝修防火材料之規
定，並依據設計圖及CNS 標準辦理。
6.鋁門扇、門樘及鋁窗為鋁擠型材質構成，其顏色及質感應依設
計圖說之規定，由製造廠商之制式產品色樣中選取，並經設計
單位核可。
7.鋁料之表面處理
(1)鋁料表面應經陽極處理或粉體塗裝或氟碳烤漆處理。
(2)如無特別註明，一律發色處理，其表面氧化膜厚度最少為
10μ~15μ。
(3)陽極處理後應在97℃以上之沸水槽中浸放，其浸放時間應以
3min/μ之時效計算，以達完善之封孔作用。
(4)封孔乾燥後，應在潔淨之室內，塗裝一層7μ以上之耐蝕性合
成樹脂漆。
(5)鋁窗尺寸其寬度與高度之許可差為4mm，其二條對角線之許
可差為5mm。
(6)表面處理後之鋁窗不得有面膜外表之傷痕腐蝕、色澤不均、粉
化及其他缺點。

## Slide 35
(三)加工規定
除應符合CNS 之規定外，包含但不限於下列所述：
1.鋁門扇、門樘及鋁窗所使用之鋁擠型應符合CNS 之規定，且不
得有彎曲變形，並應正確組立及固定所需的全部補強鋼料、螺
栓、螺母及填隙片。
2.建築五金以外之必要五金及配件，應符合設計圖示之功能需求
及CNS [SUS 316][SUS 304]型不銹鋼製品或不會腐蝕之材料，
其餘隱藏部分至少應採用耐腐蝕或已施防銹處理之材料。
3.直軸門、窗轉動時，應在開啟100°及150°處以特製之鎖軸予以
固定。
4.所有鋁門扇、門樘及鋁窗須照設計圖所示立面式樣製作，其細
部尺寸經設計單位核可時，可配合外牆裝修面材之整體性適度
調整，並須與混凝土或砌磚工作配合連繫，所有大小開口、孔
洞均應預留，不得事後敲鑿。

## Slide 36
(四)準備工作
1.所有門窗必須依據設計圖示而經實地測定之正確墨線位置，
平直配置安裝。
2.安裝時若須鑿穴或配合新工法時，其作法及細部尺寸之調整
應於事前提請設計單位核可。
(五)施工要求
1.除設計圖示另有規定外，外牆門樘外側四周與牆面接著處於
圬工粉刷時須預留凹槽，待粉刷乾透後，先以適當之底材塗
佈於接著物表面，再用防水填縫劑填於凹槽，以防雨水滲
入。
2.鋁質門窗框組立應垂直準確，與相鄰介面之相對位置應正
確。
3.與不相容金屬接觸之鋁表面，應施加一層有油漆或鋅鉻黃塗
料以資分隔。
4.鋁表面與磚工面接觸，外露部份應以塑膠紙等包裹，以免水
泥砂漿沾污變色，完工後全部清除乾淨。

## Slide 37
5.所有鋁合金工事及相鄰構造物之間及周圍的縫隙須填滿1：3
水泥砂漿。
6.鋁窗若以套合連結法組立時，接縫處應填襯防漏膠布，並用
不銹鋼螺絲鎖緊。
7.安裝時可採用木楔或墊片，將鋁窗對準墨線安裝。
8.嵌裝固定片，並用水泥砂漿固定之，固定片間距不得大於50
㎝及固定片長度邊距以10cm～20㎝為原則。
(六)清理
1.安裝時不慎沾上水泥、灰漿等應在未乾前以清水沖洗或濕布
拭除。
2.使用與填縫劑相容之溶劑，清除多餘或污染之填縫劑。

## Slide 38
三、鋁質百葉窗
(一).注意事項
1.鋁擠型壁式固定百葉窗
(1)鋁百葉及附件之設計、材質、大小、深度、配置及厚度足抗
240km/hr風速之金屬板。
(2)框架應包括配合鄰接構築的整體窗台，並應考慮安裝許可
差，及與鄰接工作之間接縫的填縫料。
(3)提供完成組裝所需之支撐、加勁、錨件及附件。
(4)框材之間及與葉片間應以銲接方式接合，但另有指定或因葉
片尺度關係框材須以螺栓現場接合者不在此限。葉片間及葉
片與上下框料間之距離應相等，以便外觀一致。
(5)提供設計圖所示大小及形狀收邊料，其飾面須與百葉窗相
配。
2.百葉窗紗網
(1)按設計圖示於外窗之百葉窗提供活動，防鳥、防蟲紗網，其
網目應符合前述功能之需求。
(2)組裝之紗網框架與所固定之百葉窗單元使用相同金屬及修整
面。
(3)框架須含永久固定紗綱用之U形金屬。

## Slide 39
(二) 加工製作
1.鋁擠型板葉片:最小厚度3mm，符合CNS 之鋁合金。
2.扣件：除另有規定外，以被固定件相同顏色與材料作為扣件。
扣件可為不銹鋼或回火硬化鋁，提供各單元裝設適用之型式、
規號與長度。除另有規定外，外露扣件應為回火鋁製之十字紋
平頭機械螺絲。
3.錨碇件：以非鐵系金屬或熱浸鍍鋅抗腐蝕之材料作為錨釘與插
銷材，以鋼製或鉛製膨脹螺栓作為現場鑽孔之錨碇材料。視需
要使用非腐蝕性錨件嵌入混凝土或石材中。
4.飾面
(1)產品組裝後須於工廠塗飾，顏色依粉刷表中指定如無特殊規定
時，一律採用烤漆處理。在運送前塗飾之外露表面須加防護被
覆。
(2)塗飾完成後，外露表面可見之刮痕或瑕疵應予去除。
(3)不同材料接觸面間以鉻酸鋅作為分隔，其乾膜厚度為125μ。
5.紗網
(1)12mm見方網目，1.5mm鋁線本色處理。
(2)紗網裝置於百葉窗內面，以焠火鋁質機械螺絲將紗網固定至鋁
門框架。螺絲間距及與框角間距不得大於300mm。

## Slide 40
(三)準備工作
1.埋入混凝土或磚造之錨座、應與安裝圖表、樣板、說明及指示
配合。協調以上各項運送至工地事宜。
2.百葉窗若與鑲石面相鄰接，應與鑲石面協調以方便百葉窗組件
之安裝與錨碇。
3.組裝前應儘可能事先進行現場測量，以確認鋁百葉窗單元之尺
度、位置及安裝方式。
4.製造及工廠組裝時，應根據現場的測量結果調整裝配，以減少
在現場之調整、接合以及機械銜接和現場組合。製品應於工廠
內儘最大尺度事先組合並配合運送吊裝限制拆裝。每組百葉板
應清楚註記以便重組和配合安裝。
(四)安裝
1.百葉窗安裝應垂直水平並與鄰接工作面排列整齊。
2.使用隱藏式錨釘，螺栓之墊圈應為銅製或鉛製，以保護金屬表
面並形成密接之接面。
3.外露之接面應準確接合，形成緊密節點；按指定提供密封料與
封縫料之穿孔與開口。
4.因裝配接合所需之切割、銲接、磨平作業造成之裝修面損傷應
予修整，修護修整之工作需力求表面美觀平整。現場無法修整
之項目，應送廠重新修整整個單元或由製造商提供新製之單
元。
5.與其它金屬接觸之隱藏表面塗以鉻酸鋅塗料。
6.安裝百葉窗使用之封縫料，應依據圖說之相關規定。

## Slide 41
三、金屬欄杆扶手施工作業
(一).注意事項
1.產品中之鋼料來源應檢附鋼料輻射線檢驗報告。
2.遵照本章相關準則之規定，提送供料或製造廠商之出廠證明文
件及保證書正本。
3.本項作業為責任施工，完成驗收後，應由承包商、製造、安裝
廠商共同出具1年以上保固切結書正本。
4.運送至現場的產品應完好無缺。
5.產品儲存時應保持乾燥及良好之保護措施，並與地面、土壤隔
離。
6.搬運時應防止碰撞及刮傷，並備妥修補用漆俾便適時修補。
7.在惡劣氣候及週遭溫度低於5℃時，不得安裝。
8.其他現場環境特別時，可參考製造、安裝廠商之建議辦理。
(二) 材料規定
1.金屬材料係用以保護使用者在正常合理運作狀況下，得以承受產品自重、人體側重及合理衝撞等外力行為，並且達到使用安全之功能。

## Slide 42
2.結構考量
(1)在任何方向於任何點上之集中荷重及水平及垂直方向每公尺之
均佈荷重或衝撞外力之承受值應依據圖說之規定。
(2)製造廠商另應依據CNS相關使用安全之規定，參照設計圖及其
原意完成產品之細部設計後據以生產、製作以符合各該CNS規
定之使用安全標準，並對最終產品之品質、安全負全責。
(3)底座構造材料之考量應依據圖說之規定。
(三) 加工製作
1.扶手及欄杆之材料如下列所述：
鋼鐵製、不銹鋼製、鋁及鋁合金製、銅及銅鋅合金製、塑鋼製
、木製及其他材料製。并應依據設計圖說之規定辦理。
2.前述材料之擠型或斷面厚度不得小於設計圖所選定之製造廠商產
品細部設計之尺寸。
3.玻璃
當玻璃為扶手及欄杆之構成材料之一時，除圖說另有規定外，一
律採用安全玻璃，並符合圖說之規定，其尺寸、規格應能承受圖
說規範引述之合理外力及荷重，且不得小於契約圖說之規定。

## Slide 43
4.鋼料、金屬料之加工及製作應在具有經驗、設備之工廠內加工
製作，承包商應聘請具有工程經驗之工程師負責辦理品管工
作。
5.各成品在工廠製成後，均須先經試併完善，然後分別編號，運
至工地依式組立，在工地不得隨意切割、併接。
6.扶手及欄杆之材料、木料或金屬等之表面修飾處理依設計圖規
定，完成後並以PVC布覆蓋保護，以免損壞。
7.如需加彎成型者，應以加彎機加彎，並不得變形及損及原材質
為限。
8.金屬製品銲接加工時，不銹鋼應採氬銲後仔細打磨至平整光
滑，其他金屬之銲接應採符合本規範規定，並經設計單位同意
之銲接方法施工。
9.銲接之銲縫不得露於表面，其表面必須平直、光滑，不得有離
縫、歪斜。
10.組合後運搬時，以PE塑膠泡棉包裝，以免損壞。

## Slide 44
(三)準備工作
1.承包商於工地施工前，應審慎核對施工製造圖面實際位置及尺
寸，如有任何妨礙正常施工者，應先適當處理，並通知設計單
位，經核可後方得再行施工。
2.若施工不當或有違設計圖原意時，承包商應負全責，必要時設
計單位得要求立即無償敲除重做，並修補牆面或地坪。
(四)施工要求
1.所有固定方法施工前，須經設計單位核可方得施工。
2.電銲工作應盡量在工廠施銲，將工地銲接減至最少。

## Slide 45
四、不銹鋼欄杆扶手施工作業
(一)注意事項
1.裝修廠商應提出分包商之資料，以證明本工程扶手及欄杆工
作之整體規劃、產品設計、加工、製作、安裝及施工等，是
由具有經驗之分包商執行。
2.提送接合用材料及產品材質、強度符合規定之試驗證明文件
級結構計算等技術資料。
3.廠商應提出相關安全保證證明包括但不限於結構計算、分析
及材料性質等所需之技術文件，以證明其採用之材料、產品
或製品符合設計荷重及安全之要求。
4.電銲工作時，應附電銲工的資格合格證明書。
5.產品中之鋼料來源應檢附鋼料輻射線檢驗報告。
6.遵照相關之規定，提送供料或製造廠商之出廠證明文件及保
證書正本。
7.本章工作為責任施工，完成驗收後，應由承包商、製造、
安裝廠商共同出具1年以上保固切結書正本。

## Slide 46
8.所有不銹鋼管料、板材料及組件，皆需做妥善包裝、防護處
理、運至工地貯藏於防雨、防潮的空間。製品須以PE塑膠氣
泡包裝，小心裝妥免於運輸途中受損。
  9.在惡劣氣候及週遭溫度低於5℃時，不得安裝。
  10.使用不銹鋼板或管材，其規格須符合CNS之規定，無磁性之SUS304材料。
11.表面處理：可分鏡面、毛絲面或依設計圖所示。
12.補強、固定繫件：使用鋼製表面鍍鋅。
13.螺絲釘：使用符合CNS 規格之SUS 304不銹鋼螺絲釘。
(二)加工規定
1.工廠製作前須備齊所需符合規格之材料、配件等，經設計單
位核可後，方可依照核准之圖說，使用機械設備，以正確尺
度製作。
2.不銹鋼板需銲接之處，須以氬氣電銲而成。銲處須修整平
滑，不得露出銲痕，表面應依規定處理，彎管不得有皺紋。
3.大管與小管銜接處，以氬氣電銲銲接後再磨光，不得有銲點
露出。
4.穿孔或截斷工作，應於防銹處理以前完成，若有部份事前無
法防銹者，必須在組成以前完成處理。

## Slide 47
5.除另有規定外，任何角度之接角採用圓弧狀，不得有銳角現象。
(三)準備工作
1.施工前應先檢查其他相關之工作界面，並配合施工進度於適宜時間運至工地予以施作。
2.各項繫件固定於結構體內者，應配合工程進度事先在正確位置，設置支撐及錨座於結構體內。
(四)安裝工作
1.安裝工作應與相關工作密切配合，並確實安裝於設計圖示之位置，安裝後需查各部尺度之精確度及位置之確實，保持平直美觀之外形。
2.各項繫件固定於結構體內者，應配合工程進度事先在正確位置，預埋於結構體內。
3.製品安裝應牢固安全；橫線應水平，豎線應垂直，斜線則依角度傾斜。
4.安裝時繫件如須銲接，須於電銲牢固後打磨平順，再塗紅丹防銹。
(五)清理
不銹鋼（玻璃）欄杆及扶手安裝完成後，驗收前依設計單位指示，抽樣撕去保護膜PVC膠布，並以清潔劑去膠質後，用清水再洗清之。

## Slide 48
五、玻璃欄杆扶手
(一)注意事項
同不銹鋼欄杆扶手施工作業
(二)加工規定
1.玻璃欄杆扶手係用以保護使用者在正常合理運作狀況下，得以
承受產品自重、人體側重及合理衝撞等外力行為，並且達到使
用安全之功能。
2.結構考量
護欄及扶手至少應能承受集中荷重；水平及垂直方向及在衝撞
外力之承受值應依據設計規範之規定。
3.製造廠商另應依據CNS使用安全之規定，參照設計圖及其原意
完成產品之細部設計後據以生產、製作以符合各該CNS規定之
使用安全標準，並對最終產品之品質、安全負全責。
4.支撐材料及扶手加工種類：
木製、鋼鐵製、不銹鋼製、鋁及鋁合金製、銅及銅鋅合金製及
塑鋼製。
5.玻璃
除圖說另有規定外，一律採用強化安全玻璃。
6.鋼料；金屬料之加工及製作應在具有經驗、設備之工廠內加工
製作，承包商應聘請具有工程經驗之工程師負責辦理品管工
作。

## Slide 49
7.各成品在工廠製成後，均須先經試併完善，然後分別編號，運
至工地依式組立，在工地不得隨意切割、併接。扶手欄杆之材
料、木料或金屬等之表面修飾處理依設計圖規定，完成後並以
PVC布覆蓋保護，以免損壞。
8.如需加彎成型者，應以加彎機加彎，並不得變形及損及原材質
為限。
9.金屬製品銲接加工時，不銹鋼應採氬銲後仔細打磨至平整光
滑，其他金屬之銲接應採符合本規範規定，並經工程司同意之
銲接方法施工。
10.銲接之銲縫不得露於表面，其表面必須平直、光滑，不得有離
縫、歪斜。
11.組合後運搬時，以PE塑膠泡棉包裝，以免損壞。
(三)準備工作
承包商於工地施工前，應審慎核對施工製造圖面實際位置及尺
度，如有任何妨礙正常施工者，應先適當處理，並經設計單位
核可後方得再行施工。
(四)施工要求
1.所有固定方法施工前，須經工程司核可方得施工。
2.電銲工作應盡量在工廠施銲，將工地銲接減至最少。

## Slide 50
六、金屬樓梯施工作業
(一)注意事項
1.製造前應先至工地檢查及丈量現場尺度。製品應依據設計圖及
施工圖，組合元件應形狀正確、稜角分明、線條筆直且無瑕
疪。
2.曝露於室外的連接點，應有防水、防銹及防蝕功能。金屬製造
與接合時不得扭曲，傷及表面處理，件不得扭轉過緊。
3.相關之五金須鑽孔埋設，凡彎曲之金屬應予矯直，植入水泥混
凝土結構體之金屬製品，應以錨座固定。
4.在可行的範圍內，儘量將扣件隱藏，除另有指示外，螺栓與螺
釘應以鑽孔及埋頭方式栓繫。
5.鋼銲接應依照圖說之規定。
6.銲接不得使表面處理變色或扭曲。
7.清除表面之銲接殘渣及銲接之氧化物。
8.本色表面處理依設計圖所示，鍍鋅量至少600g/m2以
上。並符合CNS鋼鐵之熱浸法鍍鋅等相關規範。

## Slide 51
(二)加工規定
1.金屬樓梯所使用之金屬料應符合圖說之規定，且不得有彎曲變
形，並應正確組立及固定所需的全部補強金屬料、螺栓、螺母
及填隙片。
2.五金及配件，應符合圖示之功能需求及不銹鋼製品或不會腐蝕
之材料，其餘隱藏部分至少應採用耐腐蝕或已施防銹處 理之
材料。
3.所有金屬樓梯須照設計圖所示立面式樣製作，其細 部尺寸經
設計單位核可時，可配合裝修面材之整體性適度調整，並須與
內牆作業配合連繫，所有大小 開口、孔洞均應預留，不得事
後敲鑿。
(三)安裝施工
1.準備工作
(1)將欲進行金屬製品飾面及安裝面附近之雜物清除乾淨。
(2)與各相關承包商、分包商協調金屬製品之安裝工作。
(3)施工期間其表面應加保護以防擦撞、污漬及其他損害。

## Slide 52
2.安裝
(1)於搬運或安裝過程中，保護層若受到損傷則需加以復原。只有
當不再會遭受附近其他未完成工作所損害時才可將保護層除
去。
(2)在支柱及金屬製品上視其需要加以鑽孔繫螺栓或螺絲釘，並儘
量隱密其固定件或繫件，如必須外露時應與其鄰接金屬顏色
搭配。
(3)安裝屬製品組件時，垂直及水平均應對齊、牢固不致產生扭曲
或損壞其飾面，並應先安裝支撐及錨座。
(4)在施工期間，不得使結構體承受超額荷重。其他安裝細節應依
設計圖說及本規範相關章節之規定辦理。
(四)清理
1.安裝工作完成後，依據金屬製品廠商的建議方法立即將金屬製
品的表面清理乾淨。
2.並將本工作所產生殘渣、破片清理乾淨移出工址。

## Slide 53
七、門窗五金配件
一般附屬於門窗工程之金屬附件統稱為門窗五金(俗稱小五金)。其種類繁多，主要的有門鎖、鉸鍊、門栓、門弓器等。材料可分為鋼製品、不銹鋼製品、銅製品、銅合金、鋁合金製品等。
門鎖依構造形式可分：圓筒型、槓桿輾轉型。把手形式：喇叭型、旋把型、扣桿型等。
(一)注意事項：
1.設計圖說或建築五金表之五金數量，應按平面圖相關位罝及門
扇種類另行統計覆核，並列表對照詳述所應按裝之門扇五金型
號及數量。
2.如有內容相互牴觸而生疑議時，以設計單位解釋為準。
3.廠商提送之建築五金表應按格式將各種開口之五金分別提列。
4.各項建築五金之型式、種類、功能、尺寸以及飾面。
5.每一項產品之名稱及製造商。
6.標示建築五金組件位置須與平面圖及門扇門框表互相參照。
7.依照本章相關準則之規定，提送原製造廠商出具之出廠證明文
件及保證書正本。
8.應依據圖說規範之規定提送保固切結書正本。
9.建築防火門之五金應按開口之型式、大小，使用通過CNS防火
測試之合格產品。

## Slide 54
10.五金應由同一製造廠商供應（含門閂及門鎖、絞鏈、關門器
及其他）。
11.建築五金裝箱運送時，應依單項或各種五金組分別標示與設
計圖建築五金表對照之標籤，以資識別。
12.各製造商交貨後，承包商（包含供應商）應負責建築五金之
分裝，並清楚註明五金組號以確認符合經核可之五金表組
別。
13.已經送達工地但仍未安裝之建築五金，應存放於安全所在；
如有無法立即補貨之建築五金項目，應管制其搬運與安裝時
間，以免在安裝前後因遺失而延誤工期。
14.建築內、外裝工作完成且安裝底面已清理後，方得進行後續
工作。
15.檢視該等工作項目之施工製造圖，以確保建築五金配件安裝
時，其固定面之強度及位置能正確無誤。

## Slide 55
16.提送標準門五金表基本資料，以方便其他會影響施工進度之
工作作業例如金屬門框、樣品、產品資料、協調其他項目之施工製
造圖、送貨時間表、以及類似資料完成送審核定。
(二)特性
1.操作之滑順性：應依據CNS相
關之規定。詳
右上表。
2.耐久性：應依據CNS相關之規
定。詳右下表。
3.耐衝擊性：應參照CNS相關之
規定。詳左下表。

## Slide 56
4.自開閉性：應參照CNS或ASTM或JIS相關之規定。
5.開鎖之難度：應參照CNS相關之規定。詳右下表。
6.防侵犯性：建築五金最主要的功能為提供一個空間在門窗扇及建築五金之守護下，能夠有完整的防侵犯性。
7.通行自由性：在施工及完工後特別是在緊急狀況下能夠達到通行自由性。
8.門五金生產、製造時所採用之基本金屬原材料，其屬性及規格依約圖說規定，至少應包含左下表所述：

## Slide 57
(三)施工規定
1.門五金安裝高度應依照設計圖說，鋼製門扇門框門五金安裝位
置。
2.門五金安裝須符合設計圖說方法。
3.凡用以外裝或嵌裝門五金之安裝面，安裝後須油漆或另作飾面
者，如安裝時須移除或敲擊此表面，則須安排移除、儲藏、復
原工作。如須作飾面保護，則須按規定辦理。
4.外裝門五金須待安裝面飾面完成後始得安裝。空心金屬門扇門
樘上不施作電銲。
5.安裝時應水平、垂直及位置正確，必要時應調整及適當加強安
裝面。
6.凡未於工廠備妥扣件鑽孔之製品，應做埋頭鑽孔；扣件或錨釘
應依照金屬製造、安裝之工業標準規定辦理。
7.使用旋轉螺栓以將關門器安裝於門上。
8.門檻應以平頭螺釘裝入預置於樓地板之鉛製，膨脹護罩中固
定。
9.螺釘：配合門飾面、埋頭式，門檻下方必須灌滿不收縮水泥砂
漿。

## Slide 58
10.地板門止應以平頭螺釘裝入鉛製膨脹護罩中固定，螺釘長度
不可少於62mm。
11.門扇如為不銹鋼材質，可不加門踢板及拖把板。
12.外開型室外門扇之鉸鏈，應有安全螺釘（栓）。
13.雙扇門順位調整器上漆顏色需與門框相配。
(四)施工要求
1.安全、防火逃生開口之建築五金安裝應於工作完成後，由提供
該五金配件之供應商代表檢驗，並做必要之校正。
2.調整及檢查每一門扇及五金配件確保操作正常。
3.若五金安裝工作較驗收日期提早完成一個月以上時，在驗收前
一星期再作檢查及調整工作，視需要清潔運轉組件以恢復適當
功能和門扇與五金之飾面。
4.調整門之控制裝置，以修正冷熱通風設備運轉後之差別。

## Slide 59
5.所有標準門五金材料之廠牌、型號、規格、型式、顏色等必須
與事先送核定之樣品及核准之資料完全相符，並須表面光潔，
不得有劃傷磨損之痕跡，其附屬之配件，另件之材料及顏色均
須與主要部份完全相同。
6.經設計單位或業主最後核准採用之門表、門五金表、施工製造
圖應與實際安裝完全相符，若有不合即應拆除。
7.核對標準門五金規格、編號、廠牌、數量採用於每樘門之標準
如圖說及附件應相符。
(五)清理保護
1.驗收前須徹底清除所裝建築五金上之污漬、油漆、粉刷、油酯
類污物或其他有礙觀瞻之物，並擦拭潔淨。
2.驗收前承包商應協助使用單位，完成鑰匙、鎖心管理系統之建
立，以避免可能因交接時管理不當，致使其鑰匙、鎖心系統之
實物或資料遺失。

## Slide 60: 金屬工程課程結束 版權為 中華民國災害預防協會 林明成 翻印必究