## Slide 1
壁布壁紙窗簾地毯施工作業
1.能了解壁布、壁紙、窗簾、地毯作業材料、品質、施工步驟及工法。
2.能督導技術人員做好合乎施工圖說之規定。

## Slide 2: 壁布壁紙窗簾地毯施工作業
一、壁布施工作業
塑膠耐燃壁布施工作業
二、壁紙施工作業
三、窗簾施工作業
(一)窗簾施工作業
(二)水平百葉窗簾施工作業

## Slide 3
(三)垂直百葉窗簾施工作業
(四)摺簾施工作業
(五)捲簾施工作業
四、地毯施工作業
(一)地毯
(二)塑膠地毯

## Slide 4
◎消防署於民國84年修正消防法，於11條法規中明確防焰材料得運用及場所規定，明訂防焰標示。而防焰性能的認證在消防法施行細則第七條明確列出。在防焰材料中的薄材料類，以45℃大焰法、小焰法為檢測方法，以CNS7614-1994、CNS8736-1982來判定壁紙、壁布(毯)、薄板薄片(厚度未滿5mm)的防焰層級，以CNS10285-1995之A-1及A-2法來判定裝飾纖維製物品(傢飾布類)之防焰層級以CNS10285-1995之A-1法來判定阻燃劑(液)使用於纖維製品之防焰等級。
◎在材料、品質、施工步驟、工法及督導技術人員做好合乎施工圖說之術科簡答題時需併入材料需取得防焰性能的認證。

## Slide 5
一、壁布施工作業
壁布材質有尼龍、麻、棉、紗、玻纖等材料，其背襯有紙質、布質、塑膠等。依使用功能可分防火壁布、塑膠防火壁布、耐磨壁布等。
使用壁布其優點為較具價值感、柔軟和厚實溫馨感，具高貴氣派感，且富吸音性。缺點為容易附著灰塵，不容易保養，價格也較壁紙貴。
壁布原先大多使用在商業空間，近年高級住宅大樓興起壁布也被廣泛使用。
壁布一般規格寬度為3~4.5尺，長度約50~90尺。
其質料可分為：
自然纖維：
麻、棉、紗等材質，質感樸素、紋理柔和
順暢。

## Slide 6
其一般尺寸有寬度53公分與90公分。長度有10公尺。
人造纖維：
以人造纖維為主要材料，也有與自然纖維混紡 。人造纖維壁布尺寸寬度因廠牌不同而異，一般有75、90、120及140公分，長度有33公尺。
絲絨壁布：
面層為絨毛，底層為布，布質柔軟、色澤發亮，價格也較高，一般較少全面舖貼僅空間點綴使用較多，其規格大多幅寬四尺半，長度成捲不限。
塑膠耐燃壁布：
又稱為無針孔塑膠耐火壁布，該壁布具有耐燃功能，本課程就以該材料作為施作標準。

## Slide 7
塑膠耐燃壁布施工作業
塑膠耐火壁布及其相容之黏著劑、配件等均屬之，如無特規定時，應包括塑膠耐火壁布、黏著劑、接邊處理及其零料、配件等。
1.材料品質管制：
(1)遵照本章相關準則之規定，提送供料或製造廠商之
出廠證明文件及保證書正本。
(2)所有材料都必須以原廠包裝未開封狀態，運至工
地，儲存於防雨、防潮的空間。材料堆存時應平
放，且要避免接觸潮濕表面。
(3)塑膠耐火壁布
A. 採用無針孔塑膠耐火壁布。

## Slide 8
B.除另有規定外，塑膠耐火壁布須至少符合下列之
規定：
a.總重量：可分為約0.19kg/m2、 0.24kg/m2、
0.38kg/m2以上。
b.塑膠面材重量：0.16 kg/m2、0.21 kg/m2、
0.33 kg/m2。
c.背襯Fabric重量：0.03 kg/m2、0.05 kg/m2。
d.總平均厚度：0.018mm。
e.耐火性：須符合耐燃等級規定。
f.抗污性：符合不受污染之規定。
C.壁布寬度為1200mm之制式產品。
(4)膠合劑
採用塑膠耐火壁布原製造廠商建議
，具有抗霉及不沾污壁布之產品。

## Slide 9
2.施工作業前品質標準：
凡對施工有影響之牆面情況，均應先加以勘察，並
須在牆面情況合乎施工條件下，各類管線及開孔位
置等部份檢驗完成後，方可開始防火塑膠壁布之黏
貼工作。
3.施工要求：
(1)黏著之牆面之平整程度，如有不平整之牆面，須
披土整平，另黏貼壁布應在正常溫度及濕度下，
方可進行。
(2)塗敷膠合劑於壁布之背後，並依製造廠商之說明
書黏貼，施工應注意使接縫垂直，水平方向不得
有接縫。

## Slide 10
(3)重疊之接縫應緊密接合，承包商應使用捲筒、刷子
或寬刀以排除氣泡、皺摺及水泡等缺陷。
(4)承包商應視實際需要整修布邊，務使接縫處之顏色
及花色，與其他部位一致，並使接縫整齊美觀。
(5)所有內外轉角處均應為整塊壁布。
(6)壁布貼妥後，應以溫水及清潔劑，以海綿除去壁布
接縫滲出之膠合劑，並予擦乾。

## Slide 11
二、壁紙施工作業
壁紙上層為合成樹質的材料，其樣式繁多、施工容
易、快速、價格也便宜，因樣式、色澤及花紋的多
樣化，最適合使壁面產生陰影的變化及柔和效果，
並使空間變化更為豐富，但易於變黃約三、四年須
更換一次，如遇水或潮濕環境或較熱場所更容易脫
落。
壁紙的黏貼材料以漿糊摻白膠黏貼，施工容易，其
價格及品質，因壁紙質料的不同相差很多。
壁紙因樣式繁多，流行的退潮性相當快，常有今年
的樣式明年或後年就以下架不再生產，故想局部替
換之構想常變成整面更換。
壁紙的規格一般約50公分寬，32.5~35

## Slide 12
壁紙的類型可分：
(一)依圖形造型分：
1.規則型：花色如圓形、四方、六角、八角等
型，圖案固定較呆板，大多用於天花
板。
2.不規則型：不規則的紋路，如大小不通點狀、
深淺的雲狀及噴磁漆等圖案，大多
用於天花板，也有用於壁面，但因
不規則故交接對紋時需特別注意。
3.花色圖案：各種不同花朵圖案，如大花、碎花
單獨或連續造型，大多用於壁面，
依然交接對紋時
需特別注意。

## Slide 13
4.直條型：直向性規則或是不同粗細、粗細交錯
線條紋，大多用於壁面。
5.橫條造型：橫向性規則或是不同粗細、大多用
於壁面。
6.具象或寫實圖案：形象的圖樣造型，如動物、
人物、建築物等，適合特殊
空間如小孩房、主題式商業
空間。
7.仿自然材料：如竹子、木皮、藤編及自然生態
圖案。
8.文字型：以各種文字或符號造型
如埃及、英文、中文書
法或古文字。

## Slide 14
(二)依厚度分：
1.平面壁紙：表面無太大凹凸立體變化，純紙質
壁紙、塑膠壁紙。
2.浮雕壁紙：表面具有立體變化，使壁紙產生陰
影變化，如發泡壁紙。
(三)依材質分：
1.全紙質壁紙：全部採紙質為材料，厚度較
薄，目前較少人使用。
2.泡棉壁紙：採泡棉為主要成份並含少量塑膠
成份，以發泡原理
產生凹凸立體變化，
故一般稱為浮雕
壁紙。

## Slide 15
3.塑膠壁紙：以塑膠成分為材質之壁紙，感覺亮
麗、紋路清晰、質感細緻柔和，並
具防水功能，故可擦拭清潔。
(四)其他壁紙：
1.金箔壁紙：表面採用局部金箔材質，質感光鮮
亮麗，尺寸一般寬為66公分；長
10公尺左右，一捲大約1.5坪。
2.圖畫壁紙：尺寸多種，將室外或風景畫面轉印
至壁紙上，最常見有國畫、油、
風景、歐式建築為主等。
3.和式門紙：是以秀麗門或衣櫃專用紙，其尺寸
為3尺*6尺，有單張或多張合併為
一圖案，大多屬日
本風味造型。

## Slide 16
4.絨質壁紙：面層以植絨處理，具柔軟感，植絨
方式有交錯、單線、多變等式，
因價格貴容易沾染灰塵，一般較
少使用。
5.腰帶壁紙：其寬度為9~20公分，5公尺為一
捲，花色多樣化，一般貼於壁面
100~150公分間，或天花板與牆
面交接之壁面上。
6.特殊壁紙：如防火(防焰)壁紙 – 依消防法11
條及施行細則7條明列，在防焰材
料中壁紙以
CNS10285-19955 A-1

## Slide 17
及A-2法來判定防焰等級。
(五)附屬材料：牛皮紙 – 屬於黏貼壁紙作業之
底層的貼紙，厚度較一般壁紙
薄，其規格為62公分*90公分，
顏色為黃褐色，一般用於壁面
已油漆，壁面毛細孔都被油漆
所塞住，而壁紙厚度較厚較無
法與壁面緊密接合，
如貼一薄的牛皮紙
，較易與壁面接合
。

## Slide 18
及A-2法來判定防焰等級。防焰
壁紙的目的在於防止微小火源的
擴大，使燃燒初期的火勢受到抑
制，而不會繼續擴大蔓延燃燒，
或是火勢受到阻礙，延緩蔓延速
度‧
(五)附屬材料：牛皮紙 – 屬於黏貼壁紙作業之
底層的貼紙，厚度較一般壁紙
薄，其規格為62公分*90公分，
顏色為黃褐色，一般用於壁面
已油漆，壁面毛細孔都被油漆
所塞住，而壁紙厚度較厚較無
法與壁面緊密接合，
如貼一薄的牛皮紙
，較易與壁面接合
。

## Slide 19
(六)材料品質管制：
(七)施工作業品質標準：
(八)施工要求：
(六~八項皆同於塑膠耐燃壁布施工作業)
(九)施工步驟：
1.貼縫：主要用於夾板伸縮縫。
(1)將一牛皮紙裁成約2~2.5寸寬的紙條。
(2)塗抹漿糊，在塗好的紙上中間，再貼一條約
寬一寸之牛皮紙。中間紙不塗漿糊，使外層
牛皮指不直接與夾板伸縮縫接觸。
(3)將貼縫之牛皮紙依伸縮縫方向，
依次黏貼。
(4)底紙乾燥後自然緊繃增加寬度。

## Slide 20
2.底紙：貼法類似勾縫貼法。
底紙不要全部塗上漿湖，只塗四邊約3~4公分即
可。如不貼底紙，勾縫以補土填平。
3.佈膠裁紙：以糊漿機滾輪轉動方式均勻佈膠，
再依所需長度將壁紙裁切。
註：早期之塑膠漆牆面，為使塑膠漆與壁紙緊密接合，
再黏貼壁紙之前先以調稀之冷膠水刷塗牆面，避免
壁紙貼黏時塑膠漆太快吸收漿糊的水分。
在未使用糊漿機時佈膠裁紙皆以毛刷塗佈，依丈量
尺寸後以竹尺壓緊撤斷。
4.貼黏：依對花與否，將壁紙以垂直方式、由上
而下從中間至兩側，以
短毛刷推擠刷平，並對
花及倂接壁紙。

## Slide 21
5.切除：利用刮刀及美工刀，將多餘的壁紙，壓
平、並切除。

## Slide 22
5.切除：利用刮刀及美工刀，將多餘的壁紙，壓
平、並切除。
.

## Slide 23
三、窗簾施工作業
窗簾主要功能為遮光及調光，近年為使空間感覺有細緻、美觀及視覺效果更好，並將窗簾作多樣化設計，可分為：
(一) 布簾：主要材質為棉質或合成纖維尼龍質，或是
混紡而成。含棉成分較柔軟、厚實、遮光
性較好，但易縮水、沾染灰塵自行清洗不
易。含纖維質質感較硬，不易縮水。
1.依特性成份分為：
(1)印花布：內面採印上去花色，外側(靠光面)為
白色。
(2)織棉布(提花布)：以編織方式作出花紋，兩面
均有花紋。可分素色及花色
兩種。

## Slide 24
(3)細白紗布：具透明性、半遮光效果。
2.依形式分為：
(1)細密紗：密實細紗，用作水吊簾。
(2)造型式：大多為直線或方格圖案造型，空隙較
大。
(3)圖案式：整幅對花圖案、不規則花紋圖案。
3.依造型分為：素面布、花紋圖案、幾何圖案及抽
象造型。
4.尺寸規格：一般寬度3.8 ~ 4尺，進口4.5尺，長
度為90~100尺，可依需要尺單位變化
訂購。
5.使用情況：落地窗最常使用以布類
材料，再外加一層白紗，
其效果較好，一般窗(半
窗)較感笨重，常與
沙發家具擺設重疊。

## Slide 25
6.布簾附件：
(1)藝術軌道：吊布簾的圓管，直徑約28 mm~35
mm，管兩端有古典藝術造型，其
材質有銅、木、塑膠管等，色澤有
白、金黃、咖啡等色系，長度約 4
~ 14尺。
(2)吊帶：固定或繫綁布簾的帶子，一般皆與飾
邊搭配。
(3)吊帶飾頭：固定吊帶的底座。
(4)布飾邊：縫在窗簾布的四周，色彩及樣式十
分多樣化。
(5)依開啟方式可分為：
左右拉簾、捲簾、百折簾及繫
綁式。

## Slide 26
(二) 百葉簾：材質為鋁合金、木片、塑膠及布百葉
等。
1.鋁合金百葉
(1)依特性成份分為：
材質為鋁合金，一般作成橫向長條小葉片狀，
可以調整葉片上下傾斜角度，也可由下往上收
起，色彩圖案多樣化，具現代感，常使用於辦
公場所。
(2)尺寸規格：
製作時高度要多量 1 ~ 2 寸，鋁質葉片寬
1.5cm、2.5cm及，一般常用2.5cm，葉片厚度
0.2mm；不得小於0.15mm，
沖孔葉片開孔率6%，百葉寬度
、長度可依窗戶大小訂製。

## Slide 27
2.木片百葉簾
(1)依特性成份分為：
材質為小木葉片作成百葉形式，製程原理同鋁
合金百葉。
(2)尺寸規格：
葉片寬 9 ~ 26 mm，有固定尺寸及可依窗戶大
小訂製。
(3)使用情況：具裝飾性、實用性差，一般使用於
和室或中國式空間。
3.塑膠百葉：以塑膠材料做成，製程原理同鋁
合金百葉。
4.布百葉：以金屬材包覆布類材料所製成。

## Slide 28
(三) 直立簾：
1.依特性成份分為：
材質為PVC、玻璃纖維(或聚脂網)外覆PVC及亞
麻四種，成縱向長條小葉片狀，以串成波狀細
鏈和伸縮彈簧來調整葉片左右傾斜角度，由左
右方向收簾，起，常見於辦公場所或住家客
廳。
2.尺寸規格：
PVC-葉片寬50、90、100、125mm。葉片開孔
率-3、6、8、10、12%。
玻璃纖維(或聚脂網)外覆PVC -葉片寬50、90、
125mm。
亞麻-葉片寬100mm。
百葉寬度、長度可依窗戶大小訂製。
(四) 木質簾：
1.依特性成份分為：
材質為細圓形木條或扁平形木片
或竹片上，以繩編織紋理而成。

## Slide 29
2.尺寸規格：
百葉寬度、長度可依窗戶大小訂製。
3.使用情況：具裝飾性、實用性差，一般使用於
和室或中國式空間，捲起後有太大或太笨重的
感覺易粘染灰塵，保養不易。
(五) 塑膠布簾：
塑膠材質做成的拉簾，上以吊環吊起，可左右開
拉，具有防水功能，一般用於廁所臨時隔間之
用。

## Slide 30
(六)施工作業前品質標準：
1.窗簾軌道固定之補強鋼板或角鋼施工製造圖。
2.窗簾軌道蓋板(裙邊)之施工製造圖。
3.窗簾安裝固定大樣圖。
4.捲簾使用之材料品質應符合CNS等之相關規定。
5.遵照圖說相關準則之規定，提送供料或製造廠商
之出廠證明文件及保證書正本。
6.產品搬運時應特別小心，務須做到輕取輕放不投
擲，裝車或入庫時均須隔以適當墊料，不可平放
或互疊。
7.產品或包裝上，應標示製造廠商
名稱、型別。

## Slide 31
8.承包商對本章工作安裝固定之牢固、安全、耐
震，負完全責任，同時具結保証，在完工驗收後
一年以上不得有正常使用外之不良現象或不能使
用之情況發生；並保証下列規定：
(1) 窗簾運轉之升降、閉合，都能正確達到要求
之定點。
(2) 馬達軌道及布幕均應安裝牢固，不得鬆動。
(七)施工前要求：
1.依現場玻璃窗所需窗簾大小尺寸製作
2.除另有規定外，每檔之遮陽窗簾為整片製作，不
得二片連結。
3.遮陽窗簾布與馬達或其它配件連結方
式以高週波銲接；或依各原廠提供固
定方式，經設計單位認可。

## Slide 32
4.窗簾布切割及加工製作，不得產生毛邊現象。
5.窗簾之上擺摺布需在6公分以上，下擺摺布需在15
公分以上。
6.裁布縫製依實際窗戶大小長度之2倍～2倍半布量
製作。
7.凡對施工有影響之場地情況，均應加以勘察，並
須在場地情況合乎施工條件下，電機管等隱蔽部
份，天花板及相關設施完成後，並經設計單位核
准後，方可開始各項工作之按裝施工。

## Slide 33
(八)施工要求：
1.電動全暗遮光窗簾施工按裝
(1)管狀馬達固定座須確實依據現場按裝位置圖所
示施工。
(2)按裝管狀馬達及遮陽窗簾布時須調水平。
(3)安裝完後須操作調整全暗遮光窗簾布之最高及
最低點位置。
(4)電源接至馬達同步開關器。
(5)同步升降測試至操作正常。

## Slide 34
2.手動雙開窗簾施工按裝
(1)依實際丈量之窗戶尺寸施工。
(2)安裝完後，須操作試用是否正常，並清潔現場。
3.電動幕簾施工按裝
(1)軌道之支撐鋼料骨架以膨脹螺絲固定於RC樓版
上。
(2)軌道再固定於支撐鋼料骨架上。
(3)軌道調水平。
(4)懸掛幕簾及橫幕。
(5)安裝完後須操作試用至正常並清潔
現場。

## Slide 35
(二)水平百葉窗簾施工作業
1.材料品質管制：
(1)材料生產或專業廠商資料、技術文件及保養手
冊。
(2)水平百葉窗簾使用之材料品質應符合CNS等之相
關規定。
(3)遵照圖說之規定，提送供料或製造廠商之出廠證
明文件及保證書正本。
(4)產品搬運時應特別小心，務須做到輕取輕放不投
擲，裝車或入庫時均須隔以適當墊料，不可互
疊。
(5)產品或包裝上，應標示製造廠商名稱或其商標、
型別。
(6)包裝完整之半成品在儲放場所應注意
潮濕或污染發生。

## Slide 36
(7)頂部軌道：鋁擠型、成型鋼板，除軌道底部開口
外，其餘三面及兩端均須封住，材質
應符合圖說規範之相關規定。
(8)組合式頂部軌道：裝飾性一體成型之鋁擠型、成
型鋼板等之組成品，可不必另行安裝頂軌極端點
控制器等零件。
(9)底部軌道：鋁擠型、成型鋼板、管子，兩端以塑
膠或金屬帽覆蓋，材質應符合圖說相關規定。
(10)葉片傾斜控制器：密閉式齒輪裝置及連桿，能預
防葉片過度轉動。除另有規定外，
安裝位置及葉片傾斜方向及角度，均
依製造廠商之制式規格。

## Slide 37
(11) 葉片升起控制器、葉片形式：除另有規定外，
均依製造廠商之制式規格。
(12)隱蔽零件應以不腐蝕或防蝕材料塗裝。
(13)托座：除另有規定外，均依製造廠商之制式規
格。
(14)預防葉片下垂，中間部分增設葉片升起控制
器。
2.施工作業前品質標準：
(1)承包商須於施工前提出施工計畫，內容包括材料
說明，施工人員編組，施工程序及一切與其他工
作之配合計畫、品管、預定進度表等，經設計單
位核准後方可施工。
(2)包括窗簾之平面、立面、剖面、
安裝大樣圖及與其他鄰接工作
之關係。

## Slide 38
(3)承包商須於施工前提出施工計畫，內容包括材料
說明，施工人員編組，施工程序及一切與其他工
作之配合計畫、品管、預定進度表等，經設計單
位核准後方可施工。
(4)包括窗簾之平面、立面、剖面、
安裝大樣圖及與其他鄰接工作
之關係。
(5)窗簾安裝於窗框之間
A.寬度：除另有規定外，窗簾兩邊與窗框開口兩側
之距離為6±3mm。
B.長度：除另有規定外，窗簾長度較窗框開口高度
少6±3mm。
(6)窗簾安裝於靠室內窗框外側。
(7)尺寸依施工製造圖所示，相鄰之窗
簾界線與窗框開口之中心線一致。

## Slide 39
(8)托座安裝後，須使窗簾易於拆裝，且能承受頂部
軌道及零件之重量。
(9)托座之扣件須使用不腐蝕之材料，每個托座除另
有規定外，不可少於二只，在正常使用下，可承
受窗簾及附件之重量。
(10)葉片傾斜控制器關閉時，葉片之間及葉片與軌
道間應無空隙。
(11)顏色及質感依契約圖說之色彩計劃及選配之顏
色及質感。
(12)承包商在水平百葉窗簾安裝前應先
勘查安裝現場，並須確定合乎
安裝條件。

## Slide 40
3.施工要求：
(1)安裝窗簾要保持水平及垂直，與相鄰之單元要成
直線。為防止頂部軌道下垂，其支撐點應向中央
調整。
(2)相鄰單元間要有適當之間隙，以便於打開窗戶。
(3)百葉窗簾關閉時與玻璃之間距至少2.5cm。
(4)頂部軌道安裝須與窗框面齊平。
(5)葉片傾斜控制器打開時，葉片邊緣須與開口面齊
平。
(6)頂部軌道為嵌壁式時，須使用隱蔽式扣件安裝。
(7)調整百葉窗簾使易於安全操作並防止故障發生。
(8)安裝完成後，依專業廠商建議方式
清理百葉窗簾表面。

## Slide 41
(三)垂直百葉窗簾施工作業
1.材料品質管制：
(1)~(6)項同水平百葉窗簾材料品質管制。
(7)軌道：一般材質為鋁擠型，表面陽極處理 。鋁擠型或成型鋼板，除軌道底部開口外，其餘三面及兩端均須封住，材質應符合圖說相關規定。
(8)滾輪：塑膠製，可自動潤滑。
(9)葉片方向控制器：手動操作並附鎳金屬珠鏈、
塑膠珠鏈、操作桿、移動控制器附旋轉裝
置。
(10)移動控制器：手動操作並附鎳金屬珠鏈、繩
索、 操作桿。
(11)隱蔽零件：應以不腐蝕或防蝕材料
塗裝。
(12)托座：除另有規定外，均依製造
廠商之制式規格。

## Slide 42
2.施工作業前品質標準：
(1)承包商須於施工前提出施工計畫，內容包括材料
說明，施工人員編組，施工程序及一切與其他工
作之配合計畫、品管、預定進度表等，經設計單
位核准後方可施工。
(2)包括窗簾之平面、立面、剖面、安裝大樣圖及與
其他鄰接工作之關係。
(3)窗簾安裝於窗框之間
A.寬度：除另有規定外，窗簾兩邊與窗框開口兩
側之距離為6±3mm。
B.長度：除另有規定外，窗簾長度較窗框開口高
度少6±3mm。
(4)窗簾安裝於靠室內窗框外側。
(5)尺寸依施工製造圖所示，相鄰之
窗簾界線與開口中間樘料之
中心線應一致。

## Slide 43
(6)葉片收放位置：單向 ─ 葉片集中及控制於左
側。單向 ─ 葉片集中及控制於右側。單向 ─ 葉片集中於右側、控制於左側。單向 ─ 葉片集
中於左側、控制於右側。中央分開，控制於左
側。中央分開，控制於右側。中央集中，控
制於左側。中央集中，控制於右側。偏心，
控制於左側。偏心，控制於右側。
(7)托座安裝後，須使窗簾易於拆裝，且能承受頂部
軌道及零件之重量。
(8)托座之扣件須使用不腐蝕之材料，每個托座之扣
件不可少於二只，在正常使用下，
可承受窗簾及附件之重量。

## Slide 44
(9)承包商在垂直百葉窗簾安裝前應先勘查安裝現
場，並須確定合乎安裝條件。
3.施工要求：
(1)安裝窗簾要保持水平及垂直，與相鄰之單元要成
直線。為防止頂部軌道下垂，其支撐點應向中央
調整。相鄰單元間要有適當之間隙，以便於打開
窗戶。
(2)百葉窗簾與玻璃之距離不可近於5.0cm。
(3)頂部軌道安裝須與窗框面齊平。
(4)頂部軌道為嵌壁式時，須使用隱蔽式扣件安裝。
(5)調整百葉窗簾使易於安全操作並防
止故障發生。
(6)安裝完成後，依照專業廠商建議方式
清理百葉窗簾表面。

## Slide 45
(四)摺簾施工作業
1.材料品質管制：
(1)~(6)項同水平百葉窗簾材料品質管制。
(7)材質為100%抗靜電、非編織聚酯纖維、聚酯
網眼外覆PVC層、100%編織聚酯纖維。具防污
及防褪色性，外觀須無縫處理。
(8)頂部軌道：鋁擠型、成型鋼板，除軌道底部開
口外，其餘三面及兩端均須封住，材質應符合
圖說之相關規定。
(9)底部軌道：鋁擠型、成型鋼板、管子兩端以塑
膠或金屬帽覆蓋，材質應符合圖說
之相關規摺簾種類。

## Slide 46
(10)摺簾型式：
Z型摺簾：其構造除另有規定外，均依製造廠
商之制式規格。
(11)操作方式可分
A.手動式：除另有規定外，均依製造廠商之制式
規格。
B.電動式：包含電動馬達、遙控裝置、限制開關
及配線等依照圖說規定。

## Slide 47
2.施工作業前品質標準：
(1)承包商須於施工前提出施工計畫，內容包括材料
說明，施工人員編組，施工程序及一切與其他工
作之配合計畫、品管、預定進度表等，經設計單
位核准後方可施工。
(2)包括摺簾之平面、立面、剖面、安裝大樣圖及與
其他鄰接工作之關係。
(3)摺簾安裝於窗框之間
A.寬度：除另有規定外，摺簾兩邊與窗框開口兩
側之距離為6±3mm。
B.長度：除另有規定外，摺簾長度與窗框開口高度
相同。
(4)摺簾安裝於靠室內窗框外側。
(5)尺寸依施工製造圖所示，相鄰之
摺簾界線與開口中間樘料之
中心線應一致。

## Slide 48
(7)托座安裝後，須使窗簾易於拆裝，且能承受頂部
軌道及零件之重量。
(8)托座之扣件須使用不腐蝕之材料，每個托座之扣
件不可少於二只，在正常使用下，
可承受摺簾及附件之重量。
(9)承包商在摺簾安裝前應先勘察安裝現
場，並須確定合乎安裝條件。
3.施工要求：
(1)摺簾安裝要保持水平、垂直及確實，要有適當之
間隙，以便於窗戶五金安裝。
(2)摺簾全放下時，邊緣須與開口面齊平。
(3)頂部軌道須安裝於開口面之頂部，且須與窗框面
齊平。
(4)摺簾與玻璃之距離不可近於5.0cm。
(5)電動馬達至建築物電源開關接線除
另有規定外，應由承包商負責。

## Slide 49
(6)調整摺簾使易於安全操作並防止故障發生。
(7)安裝完成後，依照專業廠商建議方式清理摺簾表
面。

## Slide 50
(五)捲簾施工作業
1.材料品質管制：
(1)~(6)項同水平百葉窗簾材料品質管制。
(7)材質為玻璃纖維外覆PVC層、聚酯外覆PVC 層、玻璃纖維與聚酯纖維混合，外覆PVC層、玻璃
纖維與壓克力混合、金屬化薄膜、反射薄膜、著
色薄膜。。
(8)捲軸：鍍鋅或環氧樹脂底漆鋼管或鋁擠型管，
應符合圖說之相關規定，管徑除另有規定外，
均依製造廠商之制式規格。
(9)裝飾線角：L型之成型鋼板或鋁擠
型，應為可拆的，除另有規定外，
均依製造廠商之制式規格。

## Slide 51
(10)頂/底部蓋板：L型金屬板，材質與裝飾線角
相同。
(11)捲箱：U型之成型鋼板或鋁擠型，除另有規定
外，均依製造廠商之制式規格。
(12)底桿：
A.鋼或鋁擠型製，兩端附塑膠或金屬帽
B.型式：外露式、隱藏式
(13)零件及附件
A.托座：除另有規定外，均依製造廠商之制式
規格。
B.零件及附件：除另有規定外，
均依製造廠商之制式規格。

## Slide 52
(14)操作方式
A.手動式：除另有規定外，均按製造廠商之制
式成品。
B.電動式：包含電動馬達、遙控裝置、限制開
關及配線等依照圖說規定。
2.施工作業前品質標準：
(1)承包商須於施工前提出施工計畫，內容包括材料
說明，施工人員編組，施工程序及一切與其他工
作之配合計畫、品管、預定進度表等，經設計單
位核准後方可施工。
(2)包括捲簾之平面、立面、剖面、安裝大樣圖及與
其他鄰接工作之關係。

## Slide 53
(3)窗簾安裝於窗框之間
A.寬度：除另有規定外，窗簾兩邊與窗框開口
兩側之距離為6±3mm。
B.長度：除另有規定外，窗簾長度較窗框開口
高度少6±3mm。
(4)窗簾安裝於靠室內窗框外側。
(5)尺寸依施工製造圖所示，相鄰之窗簾界線與
開口中間樘料之中心線一致。
(6)托座安裝後，須使窗簾易於拆裝，且能承受裝飾
線角、捲箱、捲軸及其他零件之重量。
(7)托座之扣件須使用不腐蝕之材料，每個托座之扣
件不可少於二只，在正常使用下，可承受窗簾及
附件之重量。

## Slide 54
(8)捲動方向：由捲軸後方捲動、由捲軸前方捲
動。
(9)承包商在捲簾安裝前應先勘察安裝現場，並須確
定合乎安裝條件。
3.施工要求：
(1)捲簾安裝要保持水平、垂直及確實，要有適當之
間隙，以便於窗戶五金安裝。
(2)捲簾與玻璃之間距至少5.0cm。
(3)電動馬達至建築物電源開關接線除另有規定外，
應由承包商負責。
(4)安裝完成後，依照專業廠商建議方式
清理捲簾表面。

## Slide 55
四、地毯施工作業
地毯具有保溫及吸音性，其原料有羊毛、尼龍丙
烯、人造纖維、壓克力砂、麻、棉或混紡等。有單
一或多種原料製程，底面有海棉底、麻布底、橡膠
底、不織布底。
編織法可分圈毛、捲毛、絨毛三種。長度可分短
毛、長毛。質感可分細毛、中粗毛、粗毛。
◎滿舖地毯：整捲式可依實際需要舖滿整個地面，
可分為單色或彩色圖案兩種。
尺寸規格分為國產品寬12尺；長
75~100尺，進口品寬13.5尺；長75~100
尺；厚度有9mm、12mm、15mm、
36mm，也有不同厚度的圖案地毯。
滿舖地毯是最常用的地毯，一般使用
9mm、12mm厚圈毛較多。
◎方塊地毯：以單塊互相接合而成，可組合成不同顏
色，接合方式分為鋸齒及平
接。

## Slide 56
平接：(不織布式)
以聚硫安原料作成的地毯，下有一層瀝青
墊層及不織布，污損時可單片或局部更
換。規格尺寸為 45 ~ 50 *45 ~ 50 公分*
7mm 厚。適合辦公室使用。
鋸齒接：
上層以聚丙烯原料，下層是5mm厚的海
綿，組合成四週凹凸齒狀一塊塊地毯。規
格尺寸為 30 * 30 公分；36片為一坪，
45.5 * 45.5 公分；16片為一坪。厚度
6~7.5mmm。大部份使用在兒童或遊戲空
間。

## Slide 57
活動地毯：
依一定尺寸以機械或人工編織而成，其質
料有羊毛、合成纖維質或混紡，以整塊依
圖案編織成地毯。一般尺寸6*9尺、10*12
尺，另可依需要裁切而成其規格。常用於
住家客廳。
活動地毯墊：
整塊活動式放於門口地面，尺寸有2*3、
3*4、3*5、4*6尺。

## Slide 58
(一)地毯
1.材料品質管制：
(1)地毯材料之品質應符合本章規定，並應提出
符合CNS標準之耐火時效證明。
(2)承包商應提出所有材料品質符合圖說規範要
求之證明文件及保證書正本。該文件應於材
料進場時，會同原廠產地出廠證明，檢送設
計單位備查。進口貨應提出海關進口證明
書。
(3)原製造廠商須派遣專業技術人員於工地現場
依設計單位之要求重點參與監督施工及舖設
地毯工作，以確保大面積地毯
施工之品質。

## Slide 59
(4)地毯應配合使用原廠生產或認可之黏著劑。
(5)承包商對滿舖地毯固定之牢固，負完全責
任，同時具結保證，在完工驗收1年保固期
內，不得發生起波浪現象及不得產生接縫脫
紗背墊脫膠。
(6)運送至現場的產品應完好無缺。搬運時應防
止碰撞及刮傷。
(7)產品儲存時應保持乾燥；並與地面、土壤隔
離。
(8)產品為易燃品須小心處理，避免受到損害，
並應有防火、防災之妥善設施。

## Slide 60
2.施工作業前品質標準：
(1)將地毯全面展開於室溫21℃左右，並保持至少24
小時以上。將黏著劑置放於室溫18 ℃左右，並
保持至少24小時以上。
(2)所有地板表面之任何雜物如腊、油類、砂礫、灰
塵等徹底清除洗刷乾淨，並以強力吸塵器清除灰
塵屑物。
(3)地面有裂縫、凹凸不平、起沙或脫殼現象，應先
處理平整。
(4)承包商對施工有影響之場地情況，均應先加勘查
排除，並須在場地情況合乎施工條
件下，水電、空調及管線等隱蔽部
分，檢驗完成後，方可開始各種地
毯舖裝工作。

## Slide 61
(5)RC樓地板面必須乾燥，濕度會影響黏著劑之接合
效果，施工前應保持場地空氣流通，以維持地面乾
燥，假若濕氣過重則可使用空調系統或電熱器使空
氣乾燥。
(6)RC樓地板面需有60天以上之乾燥時間，
始可舖設地毯。
3.施工要求：
(1)測量場地之實際尺度，以確定可依地毯設計圖示舖
設。
(2)在樓地板面以最小尺度[1/8in×1/8in×1/8in]V形刮
刀100%塗抹黏著劑。
(3)上膠後不能立刻黏著，應等10-30分鐘
左右，並視膠之接合力情況，再行
舖設地毯。

## Slide 62
(4)兩塊地毯之接縫接合時
A.避免色差。
B.按原廠批號次序裁剪接合，不可混雜。
C.地毯背面之箭頭應同向裁剪及舖設接合。
D.有圖案之地毯接合處應完全密合。
E.接合部位應避免於門口部位，以及光線易照射之
位置。
F.接合部位兩端之側邊緣應塗抹乳膠劑。
(5)接合部分之兩側離18“以釘暫時固定，待接合並乾
固後再拔除釘子。
(6)所有接合處之線位應事先以墨線放樣。
(7)為使接合處達到完全之密合，須以
踢腳器整合。

## Slide 63
(8)地毯完全膠合後，以最少34kg之滾輪來回滾動使
底膠與地毯完全密合黏住。
(9)經過整平及滾壓後之地毯，48小時內不准行走使
用。
(10)清除、保護：以吸塵器將地面細碎絨毛等雜物吸
除乾淨，並舖以發泡塑膠布於地毯上保護。

## Slide 64
(二)塑膠地毯
◎成捲滿舖：成分為塑膠乙烯、可塑劑、顏料製成，
質地堅硬、表面光滑、顏色鮮明、有彈
性、不透水、耐熱性差。以白膠黏貼施
工。尺寸規格：180~200公分，厚度
2.2mm，長度27公尺。
◎塊狀拼鋪地磚：成分為塑膠成分加可塑性、顏料作
成，故稱為塑膠地磚。如以石綿材
料作成就稱為石綿地磚。單塊拼
接，以白膠黏貼施工。尺寸規格：
1*1尺、1.5*1.5尺、2*2尺，另有條
狀規格6~9公分，厚度1.6、2、
3.2mm。
◎橡膠地磚：屬橡膠成分，表面為立體方格或圓形
狀，具耐磨止滑功能。尺
寸規格：50*50公分，厚度
3.5、4.5mm，也有整捲規
格。

## Slide 65
◎地面止滑板：分為軟性材質為PVC成份，硬性材質
為橡膠成份。透空式造型以拼裝式接
合成大面積，尺寸有30~60公分長型
或方型。
◎安全地墊：材質為發泡EVA塑膠質料，尺寸有
30*30*厚1.5公分，採鋸齒活動式接合。
◎門墊：材質為壓克力、ｐｖｃ質、橡膠質，尺寸有
2*3、3*4、3*5、4*6尺，採整塊活動式。
◎樓梯地墊：材質為橡膠材質，整捲式規格，台階前
凸起的線條，作為止滑條
。

## Slide 66
1.材料品質管制：
(1)提送所採用材料及產品材質等符合規定之試驗證
明文件。
(2)遵照圖說之規定，提送供料或製造廠商之出廠證
明文件及保證書正本。
(3)產品之裝卸、運送與儲存，應置於原廠未開封之
包裝箱內，盒外應附有明確之識別標籤，註明製
造廠名稱，並確保該批產品清潔及不受損傷。
(4)產品應儲放於台架或平台上，且覆蓋以防潮濕，
並應有防火、防災之妥善設施。
(5)乙烯基塑膠地毯：厚2mm，荷重限度
4kgf/cm2，全乙烯基無背襯，表
面應有保護塗層。

## Slide 67
(6)斜角收邊條：與乙烯基塑膠地板舖面相鄰接側應為
相同種材料及厚度。
(7)底塗料：依據乙烯基塑膠地毯材料製造廠商之建
議。
(8)黏著劑：依據材料製造廠商之建議並應採用防水
型。
(9)地板蠟：自亮型水乳劑，抗滑要求之水光劑及防
滑劑，蠟固體之含量不少於16%。蠟應
能與地毯材料相配合。
2.施工作業前品質標準：
(1)應檢查即將舖設地板之表面，
是否有對施作及完工品質造成不
良影響之缺陷。在未改正不良情況
前，不得進行後續工作。

## Slide 68
(2)安裝乙烯基塑膠地毯前之混凝土表面材齡至少應達
30天，並確保混凝土表面乾燥且無油脂及油漆污
染。
(3)磨掉高突之地面，並用水泥薄漿或地板整平劑，填
補裂縫及低凹處。
(4)對黏劑及底塗料有害之物質應予清除。
(5)安裝乙烯基塑膠地毯前，應依據塑膠地毯製造商之
建議做黏著試驗及潮濕試驗。
(6)塑膠地毯舖設前，確保不低於溫度21℃，並維持至
少72小時。
(7)安裝24小時前，將塑膠地毯及相關
材料在舖設處於上述規定之溫度下展
開放置，以消除因長期捲置造成之變
形。

## Slide 69
3.施工要求：
(1)依照每個房間、場所或地區所選定之材料、顏
色、設計及圖案安裝。
(2)依照塑膠地毯製造商建議之材料及方法，在混凝
土面塗以底塗料。塗佈黏劑前底塗料應已完全乾
燥。
(3)依照黏膠製造商之建議，使用槽形鏝刀塗佈黏劑
至均勻厚度。
(4)舖設乙烯基塑膠地毯舖面材料時，應使舖設面之
對應邊相等，或依圖說所示之樣式舖設。地毯之
舖設範圍應自一端牆至另一端牆，包括櫥櫃下方
之空間，地板有開口、與牆交接處，及門檻底部
之塑膠地毯應予適當切割。地板不同
高度之鄰接處，塑膠地毯應以斜角收
邊緣條收頭，並使收邊帶與垂直接面
密合。須確實排除所有氣泡及皺紋。

## Slide 70
(5)地板與牆連續交接處之接縫應予擠壓至緊密程
度。
(6)多餘之黏膠，應依照製造廠商建議之材料及方法
移除。
(7)乙烯基塑膠地毯舖面
A.相鄰舖面應加調整，使顏色及花樣相配合。安裝
前24小時應將地板材料平坦攤開。
B.以熱熔接方式將多舖面地毯組合成單張，外觀應
不見接縫痕跡，並壓平黏著於結構體。
(8)使用之三段式滾筒滾壓舖面。從每個房
間、場所或地區的中心開始，沿與各
牆面平行之方向來回滾壓。

## Slide 71
(8)使用三段式滾筒滾壓舖面。從每個房
間、場所或地區的中心開始，沿與各牆面平行之
方向來回滾壓。
(9)黏劑固定且接縫熔合整平之後，依地板材料製造
廠商之建議將地板上蠟打光。
(10)兩門間之部分塑膠地毯應舖設厚牛皮紙，作為臨
時性保護，驗收後始得將牛皮紙移除。

## Slide 72: 壁布壁紙窗簾地毯施工作業課程結束 版權為 中華民國災害預防協會 林明成 翻印必究